TABELAS

Tabela 1: Valores especificados pelas normas: ABNT 15844:2015, ASTM C 615-11 e as sugeridas por FRAZÃO E FARJALLAT (1995). Nota: n.e. = não especificado - Fonte: Frascá (2011).

| Propriedades | ABNT 15844:2015 | ASTM C 615-11 | FRAZÃO E FARJALLAT (1996) |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidade (kg/m3) | >2.550 | ≥ 2.560 | 2550 |
| Porosidade (%) | 1 | n.e. | < 1,0 |
| Absorção Aparente (%) | < 0,4 | ≤ 0,4 | < 0,4 |
| Desgate Amsler (mm) | < 1,0 | n.e | 1,0 |
| Resistência Compressão Uniaxial (MPa) | > 100,0 | ≥ 131 | 100,0 |
| Resistência Flexão (módulo de ruptura) (MPa) | > 10,0 | ≥ 10,34 | 10,0 |
| Resistência ao Impacto Corpo Duro (m) | > 0,3 | n.e. | 0,4 |

Tabela 2: Classificação ISRM.

| ISRM 1978 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classificação 1978 | (MPa) |  |  |  |
| Extremamente branda (solo) | < 1 |  |  |  |
| Muito branda | 1 – 5 |  |  |  |
| Branda | 5 – 25 |  |  |  |
| Resistência Média | 25 – 50 |  |  |  |
| Resistente | 50 – 100 |  |  |  |
| Muito resistente | 100 – 250 |  |  |  |
| Extremamente Resistente | >250 |  |  |  |
| ISRM 1977 |  |  |  |  |
| Intervalos Mpa (Kg/cm2) | Símbolos |  | Designações |  |
| > 200 (>2000) | S1 | S1-2 | Muito elevada | Elevada |
| 60 – 200 (600 - 2000) | S2 |  | Elevada |  |
| 20 – 60 (200 – 600) | S3 |  | Média | Média |
| 6 – 20 (60 – 200) | S4 | S4-5 | Baixa | Baixa |
| < 6 (< 60) | S5 |  | Muito baixa |  |